项目榜单

| 榜单名称 | 高性能球形氧化铝粉体导热填料的研发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域-先进无机非金属材料—先进陶瓷粉体及制品 （《重点新材料首批次应用示范指导目录》154和155） |  |  |
| 启动时间 | 2024.1.1 | 计划完成时间 | 2025.12.31 |
| 榜单具体内容 | ###### 由于高分子导热材料本身导热系数不高，复合搭配材料中的导热系数主要是由于导热填料份数控制，因此，导热氧化铝填料如何提供高导热性是影响导热填料性能的关键。而此关键核心性能可通过提升氧化铝填料粉体本身的导热率、不同粒径的导热粉填料搭配以增大填充量、以及导热填料的表面改性三大关键核心技术实现。 ###### 提升氧化铝填料粉体本身的导热率的关键在于提升氧化铝填料中的α相含量及粉体的结晶性，同时保持氧化铝粉体的高纯度和低电导率。可能实现的技术方案是将工业氧化铝投入高温炉中于1250～1600℃温度条件下煅烧8～22h后冷却，再将其放入破碎机中研磨打散，能够制备得到α相含量较高的高导热球形氧化铝产品。其关键和难点在于避免杂质的混入，保持材料的电绝缘性。粉体的性能指标应达到Al2O3≥99.9 %，SiO2≤0.03 %，Fe2O3≤0.03 %，Na2O≤0.02 %，电导率＜50μs/cm。 采用粒径大小不同的粉体混合填充可以提高填充量，小颗粒填充大颗粒形成的空隙，大小颗粒紧密堆积，有利于形成更好的导热通路。通过沉淀法或溶胶-凝胶法能够制备得到粒径很小的亚微米甚至纳米氧化铝粉体，再利用喷雾干燥造粒，能够制备得到粒径从1μm到150μm的球形氧化铝，粒度分布可控，使得不同粒径的氧化铝之间相互接触并有效地填补了间隙空间，从而有效提升导热率，降低填充粘度。粉体的性能指标应达到球化率＞90%，产品粒径＞25μm（D50）。 由于氧化铝表面极性较强，与有机树脂基体界面间相容性很差。如何降低氧化铝粉体与高分子基体的界面相容性，也是氧化铝的填充应用的重要技术问题。建立氧化铝粉体填料的表面改性和界面微结构处理技术，提高其和高分子基体及其他无机复配填料之间的相容性、可加工性，以获得高导热、稳定的高分子复合材料。可能的技术路线（包括但不限于）：（1）寻找更为有效的表面处理剂及处理方式，如通过在氧化铝表面原位聚合改性，改善传统物理混合导致的改性不完全、不均一的问题。（2）改善干法处理的工艺，使表面处理剂能均匀分散于粉体，同时避免处理过程中产生的粉体二次团聚。 完成榜单的主要设施设备：高温炉、喷雾干燥设备、激光粒度测试仪、粒度粒形仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、离心机测试仪、接触角测量仪、X射线衍射仪、高速混合机、导热测试仪。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 球形氧化铝导热填料可广泛应用于导热界面材料，终端应用于各种电子通讯设备、新能源汽车电池组件、电源充电器元器件、LED灯、户外电源、变压器等的散热。另外，导热铝基覆铜板、导热塑封料、导热工程塑料、散热材料、电子导热领域、锂电池行业、耐火材料行业等。 根据BCC Research发布的报告，全球热管理市场规模2021年达到147亿美元。目前市场主要增长点集中在5G领域先进通讯、新能源电动车电池电机电控系统热管理需求和高性能计算散热需求。以新能源汽车行业为例，单辆新能源汽车大约需要使用不低于25kg的粘胶剂，其中需要不少于10kg的球形氧化铝，按照新能源汽车年销量2000万辆计算，仅动力电池用球形氧化铝导热填料有望达到50亿以上的市场空间。 本项目实施后，预计建成年产1000吨高性能氧化铝粉体导热填料的生产线2条，本项目正式投产后，预计可实现年新增产值12000万元，年新增利税2520万元，年上缴税金700万元。在项目达到正式的运转状态时，可至少创造出50-80个技术型人才岗位，培养出一批适应现代化智能制造的技术型生产及操作人才，为地区的制造业智能化培养更多的高新技术型人才。 |  |  |